00.0000	Einrichtung

00.0010	Baustelle einrichten und räumen

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel die zur

vertragsgemäßen Durchführung der Arbeiten erforderlich

sind auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit

der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird

betriebsfähig aufbauen und aufstellen, einschließlich der

dafür notwendigen Arbeiten.

Die Kosten für die Vorhaltung, Unterhaltung und Betreiben

der Geräte sind nicht in der Pauschale, sondern in den

entsprechenden Einheitspreisen der betreffenden Teil-

leistungen mit einzurechnen.

Nach Fertigstellung aller Arbeiten die Baustelle von allen

Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Hilfsmitteln und dgl. räumen.

Stck		_________	__________

Bedarfsposition:

00.0020	Umsetzen des Schlagsterngeräts und Einrichtungen

Umsetzen des Schlagsterngeräts, Anlagen, Einrichtungen

und dgl. von der einen Arbeitsstelle zur nächsten.

Diese Position kommt nur zum Tragen, wenn die

Entfernung zwischen	den Arbeitsstellen mehr als fünf

Kilometer und max. 50 km beträgt und im Laufe eines

Arbeitstages erfolgt.

Das erstmalige Einrichten und Räumen der Arbeitsgeräte

wird nach Pos. 01.0010 abgerechnet.

Stck		_________	__________

00.0030	Verkehrssicherung

Verkehrssicherung der Tagesbaustelle gem. genehmigten Verkehrszeichenplänen aufstellen, bei Bedarf umsetzen,

vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

Verkehrssicherung erfolgt gemäß RSA nach

Regelplan __________.

psch		_________	__________

01.0010	Griffigkeitsverbesserung an Verkehrsflächen

durch das Schlagsternverfahren

Mechanische Griffigkeitsverbesserung von Verkehrsflächen

aus Asphalt oder Beton (Straßen, Flugbetriebsflächen o.ä.)

durch einmaliges Bearbeiten mit dem Schlagsternverfahren.

Die Oberfläche ist so zu behandeln, dass eine bruchraue

Gesteinskornoberfläche entsteht und durch Verbesserung

der Feinrauheit die Griffigkeit erhöht wird.

Die vorhandenen Markierungen der Fahrbahnbegrenzungen

und der Leitlinie sollen in ihrem Bestand erhalten bleiben.

Abgerechnet wird die fertige Fläche ohne Berücksichtigung

der technisch bedingten Überlappungen.

Das abgetragene Material geht in das Eigentum des AN über

und ist fachgerecht zu entsorgen. Die bearbeitete Fläche ist zu

reinigen.

m²		_________	__________

02.0010	Griffigkeitsmessungen mit SRT-Gerät

Griffigkeitsmessungen mit SRT-Gerät (jeweils 5 Mess-

werte = 1 Messung), einschließlich des Messprotokolls.

Griffigkeitsmessungen innerhalb von 14 Tagen nach

der Bearbeitung mit dem Schlagsternverfahren 						ausführen.

Stck		_________	__________