00.0000	Einrichtung

00.0010	Baustelle einrichten und räumen

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel die zur

vertragsgemäßen Durchführung der Arbeiten erforderlich

sind auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit

der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird

betriebsfähig aufbauen und aufstellen, einschließlich der

dafür notwendigen Arbeiten.

Die Kosten für die Vorhaltung, Unterhaltung und Betreiben

der Geräte sind nicht in der Pauschale, sondern in den

entsprechenden Einheitspreisen der betreffenden Teil-

leistungen mit einzurechnen.

Nach Fertigstellung aller Arbeiten die Baustelle von allen

Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Hilfsmitteln und dgl.

räumen.

Stck		_________	__________

00.0010	Verkehrssicherung

Verkehrssicherung in Anlehnung an die

bestehenden Regelpläne nach RSA, insbesondere

mittels Leitkegel bzw. Sicherungsfahrzeug und

Leitkegel mit Blitzleuchten durchführen.

Erforderliche Einrichtungen zur Verkehrssicherung

und Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten

auf einbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung

der Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und

betreiben, umsetzen und abbauen.

psch		_________	__________

01.0000	Rissesanierung mittels Rissabdeckverfahren

01.0010	Rissesanierung mittels Rissabdeckverfahren

Rissesanierung mittels Rissabdeckverfahren HPS.

Ausblasen der Risse in Asphalt mit kompr. Heißluft

mit 7-8 bar aus einem Baukompressor und Temperatur

von ca. 400 °C (Heißluftlanze / Tiefenreinigung des

Risses und Anschmelzen der Flanken, als Vorbereitung

für den Verguß – kein Flächentrockner)

Die Risse mit Heißdruckluftlanze einschl. des rissnahen

Bereiches trocknen und reinigen.

Die zum Verguss vorbehandelten Fugen werden je

nach Größe in mehreren Gängen vergossen, so dass

die Bildung von Hohlräumen und Lufteinschlüssen aus-

geschlossen werden kann. Der Verguss erfolgt mittels

Abziehschuh 40-50 mm über eine handgeführte Lanze

unmittelbar aus einem Rührwerkskocher. Im letzten

Arbeitsgang ist die Fuge deckend abzuziehen und frisch

in frisch abzustreuen (Abziehschuhbreite 40-50 mm.

Streugut bevorzugt Lieferkörnung 1/3 mm, Verarbeitungs-

temperatur nach Herstellerangaben ca. 170 °C).

Der Verguss aus Gebinden, Gießkannen oder Handverguss-

wagen ist nicht zulässig.

Rissmasse gemäß TL Fug-StB.

Der Auftrag der Rissmasse soll eine Dicke von 2 mm

nicht überschreiten.

Nicht gebundenes Abstreumaterial entfernen.

Rissbreite bis 5 mm.

Einzellängen bis/über __________ m

m		_________	__________

Zuschlagsposition:

01.0020	Zuschlagsposition für starke organische

Verwachsungen oder starke Verschmutzungen

Zuschlagsposition für starke organische Verwachsungen

oder starke Verschmutzungen:

Manuelle Vorreinigung der Risse im Sanierungs-

bereiche. Abgerechnet wird diese Position zuzüglich

der Pos. 01.0010.

m		_________	__________